Извадка

НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 12 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА

………………………………………………………………………………………………………………
Чл. 21. (1) Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение със:
1. минерални материали (за опесъчаване), които отговарят на техническите изисквания съгласно табл. 1:
Таблица 1	
Показател	Метод на	Стойност на	
 	изпитване	показателя	
Форма на зър-	-	Кубична	
ната	 	 	
Максимален	БДС EN	4	
размер на	933-1	 	
зърната, mm	 	 	
Съдържание	БДС EN	Не се	
на бучки глини	12620/НА	допуска	
и ронливи зър-	 	 	
на	 	 	
Съдържание	EN БДС	< 5	
на отмивае-	12620/НА	 	
ми частици,%	 	 	

2. (попр. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) химични вещества за стопяване на леда и снега: техническа сол (NaCl) - съгласно табл. 2, магнезиева луга (воден разтвор на MgCl2) - съгласно табл. 3, калциев двухлорид (CaCl2) - съгласно табл. 4, и др.

Таблица 2	
№	Характеристики	Единица	Норма	
по	 	мярка	 	
ред	 	 	 	
1.	Вид на солта	-	Каменна или	
 	 	 	морска	
2.	Зърнометрия	%	Сито,mm %,	
 	 	(m/m)	премин.	
 	 	 	4,75 100	
 	 	 	0,16 <= 5	
3.	Общо съдържание	%	>= 96,0	
 	на водоразтворими	(m/m)	 	
 	хлориди, изразени	 	 	
 	като NaCl	 	 	
4.	Общо съдържание	%	<= 2,5	
 	на водоразтворими	(m/m)	 	
 	сулфати, изразени	 	 	
 	като CaSO4	 	 	
5.	Съдържание на	% (m/m)	<= 2,0	
 	влага	 	 	
6.	Съдържание на	ppm	 	
 	тежки метали:	 	 	
 	As	 	<= 10	
 	Pb	 	<= 20	
 	Cd	 	<= 5	
 	Cr, общ	 	<= 30	
 	Cu	 	<= 20	
 	Ni	 	<= 30	
 	Hg	 	<= 0,5	
 	Zn	 	<= 50	

Таблица 3	
№	Характеристики	Единица	Норма	
по	 	мярка	 	
ред	 	 	 	
1.	Външен вид след	-	Течност с розов или	
 	разбъркване	 	със сламеножълт до	
 	 	 	оранжев цвят	
2.	Плътност при 20°С	kg/m3	>= 1230	
3.	Съдържание на	g/dm3	>= 90	
 	магнезиев хлорид	 	 	
4.	Съдържание на	g/dm3	>= 60	
 	магнезиев сулфат	 	 	
5.	Съдържание на	g/dm3	>= 170	
 	натриев хлорид	 	 	

Таблица 4	
№	Характеристики	Единица	Норма	
по	 	мярка	 	
ред	 	 	 	
1.	Зърнометрия	%	Сито,mm %,	
 	 	(m/m)	премин.	
 	 	 	20,0 100	
 	 	 	2,0 < =25	
2.	Съдържание на	%	>= 77,0	
 	водоразтворими	(m/m)	 	
 	хлориди	 	 	
3.	Съдържание на	%	<= 2,5	
 	водоразтворими	(m/m)	 	
 	сулфати	 	 	
4.	Съдържание на	%	<= 2,0	
 	влага	(m/m)	 	
5.	Съдържание на	ppm	 	
 	тежки метали:	 	 	
 	As	 	<= 10	
 	Pb	 	<= 20	
 	Cd	 	<= 5	
 	Cr,общ	 	<= 30	
 	Cu	 	<= 20	
 	Ni	 	<= 30	
 	Hg	 	<= 0,5	
 	Zn	 	<= 50	

(2) Разходните норми на химичните вещества за стопяване на снега и леда, както и условията за тяхното използване са представени в табл. 5.

Таблица 5	
Вид на	Минимална	Разходна норма, g/m2	
използваните	температура,	лед	уплътнен	пресен сняг	
химични	до която	 	сняг	 	
вещества	използването	Температура на въздуха, °С	
 	на химични	ми-	ми-	ми-	ми-	ми-	ми-	ми-	ми-	ми-	
 	вещества е	нус	нус	нус	нус	нус	нус	нус	нус	нус	
 	ефективно, °С	5	10	15	5	10	15	5	10	15	
Натриев хлорид	минус 15	20	40	70	15	30	50	10	20	30	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Смес на натриев	минус 20	25	50	75	20	40	60	15	25	40	
хлорид и калциев двухлорид в съотношение 9:1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Магнезиева луга	минус 12	100	150	-	80	120	-	80	100	-	
Калциева луга	минус 20	100	150	200	80	120	150	80	100	120	

(3) Начините за обезопасяване, които са представени в приложение № 3, може да се прилагат самостоятелно или комбинирано. За обезопасяване на автомагистралите се прилагат само химични вещества.
(4) Изискванията към машините и съоръженията за разпръскване на материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане през зимата са определени в приложение № 3.

………………………………………...…………………………………………………………………….
Приложение № 3 към чл. 13, ал. 2 и 3, чл. 14, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4
………………………………………………………………………………………………………………
4.5. Начини за обезопасяване срещу хлъзгане
4.5.1. Разпръскване на минерални материали:
4.5.1.1. Разпръскването на минерални материали (опесъчаването) на пътищата се извършва с пясък, каменни фракции, сгурия и др., които отговарят на изискванията по табл. 1 от наредбата.
4.5.1.2. Солта и пясъкът предварително се смесват, като пясъко-солените смеси се използват в съотношение 150 - 200 kg сол на 1 m3 пясък.
4.5.1.3. Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100 - 300 g/m2 при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 - 500 g/m2 при пътни участъци с тежки условия на движение (определени в забележките към табл. 1).
………………………………………………………………………………………………………………